# 附件

2021年度广东省公路水运工程试验检测机构水泥及沥青比对综合评价结果表

| 序号 | 机构名称 | 机构等级 | 水泥项目 |  | 沥青项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价结果 | 备注 | 评价结果 | 备注 |
| 1 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 综合甲级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 2 | 广东交科检测有限公司 | 综合甲级桥隧专项交通专项材料甲级结构甲级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 3 | 深圳高速工程检测有限公司 | 综合甲级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 4 | 广东省公路工程质量监测中心 | 综合甲级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=-2.5) | 满意 |  |
| 5 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 综合甲级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 6 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 综合甲级材料乙级结构乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 7 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 材料甲级结构甲级综合甲级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 8 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 综合甲级材料乙级结构乙级 | 基本满意 | 28d抗折强度为可疑值(Z=2.7) | 不满意 | 延度为离群值(Z=3.2) |
| 9 | 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 综合甲级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 10 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 综合甲级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 11 | 东莞市交业工程质量检测中心 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 12 | 阳江市交通工程质量事务中心 | 综合丙级材料乙级 | 不满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.1)，28d抗压强度为离群值(Z=-3.1) | 满意 |  |
| 13 | 深圳市天健工程技术有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 14 | 中交四航局第一工程有限公司中心试验室 | 综合乙级 | 基本满意 | 28d抗压强度为可疑值(Z=2.1) | 满意 |  |
| 15 | 佛山市公路工程质量监测所 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 16 | 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司 | 综合乙级 | 不满意 | 3d抗压强度为离群值(Z=-3.6)，28d抗压强度为可疑值(Z=-2.7) | 满意 |  |
| 17 | 江门市交通建设中心试验室有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 18 | 广东长大试验技术开发有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 19 | 河源市交通建设工程中心试验室有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 20 | 梅州市交通运输建设工程质量检测中心 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 21 | 清远市公路工程质量监理检测站有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 22 | 韶关市公路桥梁工程质量检测站 | 综合乙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=10.8) |
| 23 | 珠海市交通工程质量监测站 | 综合乙级材料乙级结构乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 24 | 中铁隧道集团三处有限公司试验中心 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 25 | 汕头公路桥梁工程检测站 | 综合乙级 | 不满意 | 3d抗折强度为离群值(Z=-3.3) | 满意 |  |
| 26 | 清远市交通运输工程质量检测站 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 27 | 肇庆市交通工程质量监督管理站 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 28 | 广州冠粤路桥检测有限公司 | 综合甲级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 29 | 广州市宏阳工程检测有限公司 | 综合乙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=2.2) | 满意 |  |
| 30 | 深圳市太科检测有限公司 | 综合乙级材料乙级结构甲级 | 不满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=-2.1)，3d抗压强度为离群值(Z=5.5)，28d抗压强度为可疑值(Z=2.6) | 基本满意 | 沥青软化点试验视频不连续、不完整，缺少2分钟后的加热过程视频影像,且未拍摄原始记录；针入度试验视频设备数据无法辨识，未拍摄原始记录。 |
| 31 | 肇庆市公路工程质量检测站 | 综合乙级 | 基本满意 | 28d抗压强度为可疑值(Z=-2.7) | 满意 |  |
| 32 | 广州善正工程检测有限公司 | 综合乙级 | 不满意 | 3d抗折强度由于检测设备发生故障未能按规范要求提交有效的试验检测数据和结果，3d抗压强度由于拍摄设备故障未能提交检测过程视频资料。 | 不满意 | 针入度为可疑值(Z=-2.2)，延度为离群值(Z=90.8)。沥青延度试验视频不完整，缺少拉伸试验过程及结果,提交的延度试验检测数据异常。 |
| 33 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | 综合甲级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 34 | 广东晶通工程技术咨询有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 35 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 | 综合乙级材料丙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=-3.5) |
| 36 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=5) |
| 37 | 广东建粤工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 基本满意 | 沥青延度试验视频未拍摄设备数据及原始记录。 |
| 38 | 广州交投工程检测有限公司 | 综合乙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=2.6)，28d抗压强度为可疑值(Z=2.4) | 满意 |  |
| 39 | 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 综合乙级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 40 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司工程试验检测中心 | 综合乙级 | 满意 |  | 基本满意 | 延度为可疑值(Z=-2.7) |
| 41 | 河源市公路工程质量监测站 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 42 | 深圳市飞扬工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=3.3) |
| 43 | 深圳市道桥维修中心桥梁检测站 | 综合乙级 | 不满意 | 3d抗折强度试验设备只显示了2个试件的检测数据值，3d抗压强度试验未及时记录第6块试件的检测数据值,水泥试件成型视频未拍摄样品标识和主要仪器设备标识。 | 不满意 | 延度为可疑值(Z=2.5)。沥青软化点试验严重违反试验操作规程，试验过程中采用温度计去触碰试样环，原始记录中的升温记录值与设备数据不一致，试验结果不符合重复性试验允许误差要求；沥青针入度视频试验设备数据无法辨识，提交的检测数据有效位数比现场原始记录数据位数多一位，且存在转抄原始记录现象。 |
| 44 | 广东全科工程检测有限公司 | 综合乙级结构乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 45 | 广州正和工程检测有限公司 | 材料乙级结构甲级 | 基本满意 | 28d抗折强度为可疑值(Z=-2.2) | / | 该机构不具有此项目 的检测资质 |
| 46 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 综合乙级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 47 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 48 | 广东承信公路工程检验有限公司 | 综合乙级桥隧专项 | 满意 |  | 满意 |  |
| 49 | 广东纵横工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 50 | 中铁广州工程局集团检测中心有限公司 | 综合乙级材料乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 51 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司工程试验检测公司 | 综合乙级 | 不满意 | 28d抗压强度为离群值(Z=-4.1) | 满意 |  |
| 52 | 广州广大工程检测咨询有限公司 | 综合乙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=2.1) | 满意 |  |
| 53 | 广州穗信路桥检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 不满意 | 软化点为离群值(Z=3.4) |
| 54 | 汕头市科创市政建筑检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 55 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 56 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 | 综合乙级 | 基本满意 | 28d抗压强度为可疑值(Z=-2.4) | 满意 |  |
| 57 | 佛山市盛方达建设工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 58 | 广东南方检测有限公司 | 综合乙级材料乙级结构乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 59 | 广州港工程检测中心有限公司 | 材料甲级结构甲级 | 满意 |  | 基本满意 | 软化点为可疑值(Z=2.7) |
| 60 | 中交四航局第二工程有限公司中心试验室 | 材料乙级 | 满意 |  | / | 该机构不具有此项目 的检测资质 |
| 61 | 中铁建港航局集团工程检测有限公司 | 材料甲级综合乙级 | 基本满意 | 28d抗折强度为可疑值(Z=2.7)，28d抗压强度为可疑值(Z=2.2) | 满意 |  |
| 62 | 中交四航局第三工程有限公司试验检测中心 | 综合乙级材料乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 63 | 广东正方圆工程咨询有限公司检测中心 | 材料乙级 | 基本满意 | 3d及28d抗折强度试验设备数据无法辨识，强度试验均未拍摄原始记录。 | / | 该机构不具有此项目 的检测资质 |
| 64 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | 综合乙级材料丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 65 | 广东鼎星工程咨询有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 66 | 广东筑波路桥工程有限公司中心试验室 | 综合丙级 | 基本满意 | 28d抗折强度为可疑值(Z=2.2) | 满意 |  |
| 67 | 云浮市交通运输工程质量检测站 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=-2.1) | 满意 |  |
| 68 | 茂名市公路工程质量监测站 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 69 | 茂名市交通事务中心 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 70 | 广东翔和工程检测咨询服务有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=6.7) |
| 71 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 | 综合乙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.1) | 满意 |  |
| 72 | 湛江市晋大建设工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 73 | 深圳中核工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 74 | 深圳市路通工程检测有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗折强度试验视频不清晰，试验设备数据及原始记录值均无法辨识。 | 不满意 | 针入度为离群值(Z=3.6)，延度为可疑值(Z=2.9)。沥青延度试验的设备数据与原始记录数据不一致；沥青软化点及针入度试验视频不清晰、不完整，试验设备数据无法辨识且未拍摄原始记录。 |
| 75 | 广东省地质实验测试中心 | 综合乙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=-2.5) | 不满意 | 针入度为离群值(Z=5.8) |
| 76 | 华测工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 基本满意 | 延度为可疑值(Z=2.5) |
| 77 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 基本满意 | 软化点试验未拍摄升温过程设备显示值；针入度试验未拍摄试验温度、设备显示值及原始数据记录；延度试验温度未能稳定在（10±0.1）℃范围以内。 |
| 78 | 广东交大检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 79 | 华南理工大学土木与交通检测中心 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=2.2) | 满意 |  |
| 80 | 广东明源勘测设计有限公司 | 综合乙级 | 不满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.4)，28d抗压强度为离群值(Z=-3) | 满意 |  |
| 81 | 广东威实工程试验检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 82 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 83 | 惠州广通工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 84 | 广东衡达工程检测有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=-2.5) | 满意 |  |
| 85 | 佛山市市政工程质量检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 86 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=2.1) | 基本满意 | 延度为可疑值(Z=2.4) |
| 87 | 广东华设工程技术检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 基本满意 | 软化点为可疑值(Z=-2.7) |
| 88 | 佛山市三水区公路质量检测中心 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 89 | 广东中人供应链发展有限公司 | 综合丙级 | 不满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=2.5)，3d抗压强度为离群值(Z=3.6)。水泥试验检测报告未加盖公路工程等级资质章；水泥试验未拍摄试验人员身份证件、未按作业指导书要求的试验日期进行成型、未将同一试模内的3条试件分在2个龄期内；水泥3d抗折及抗压强度试验视频不连续、不完整，视频由多段视频拼接而成，且未拍摄设备数据及原始记录；28d抗折强度视频未拍摄设备数据及原始记录，28d抗压强度视频未拍摄原始记录。 | 不满意 | 沥青试验检测报告未加盖公路工程等级资质章；针入度试验视频不连续，由多段视频拼接而成，未拍摄设备数据及原始记录； 延度试验视频未拍摄设备数据及原始记录；沥青软化点试验未拍摄试样养护设备的温度值及原始记录。 |
| 90 | 珠海交通工程技术有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 91 | 中建（广州）工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 基本满意 | 延度为可疑值(Z=-2.1) |
| 92 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 93 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 94 | 湛江荣盛建设工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 95 | 广东省华中工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 96 | 广东交粤工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 97 | 广东国安建设质检有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 98 | 广东建浩检测科技有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 99 | 深圳市实瑞建筑技术有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.1) | 满意 |  |
| 100 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 101 | 广东冠道建设工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 102 | 佛山市路宏达交通科技有限公司 | 综合乙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=2.2) | 满意 |  |
| 103 | 中山市建设工程质量检测中心有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 104 | 广东诚正建设工程质量检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 105 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 106 | 清远市精恒工程检验有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 107 | 江门市鑫正工程检测有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 108 | 中交路桥华南工程有限公司试验检测中心 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 109 | 广东盈通检测技术咨询服务有限公司 | 综合乙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 110 | 广东环达工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=4.5) |
| 111 | 肇庆市恒达建设工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 112 | 广东德基工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 113 | 广东成信建设工程质量检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 114 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.2) | 满意 |  |
| 115 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 116 | 广东海业岩土工程有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗折强度为可疑值(Z=2.1) | 满意 |  |
| 117 | 广东中致检测技术有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 118 | 深圳市文宝检测服务有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 119 | 深圳市鑫泰检测有限公司 | 综合丙级 | 不满意 | 3d抗压强度为离群值(Z=-3.4) | 满意 |  |
| 120 | 广东冠安建设工程质量检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 121 | 广东大道检测技术有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 122 | 广东特思工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 123 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d及28d强度试验视频不清晰、不连续,试验设备显示值无法辨识。 | 基本满意 | 沥青软化点视频不连续、不完整,缺少3分钟后加热过程的视频影像,未拍摄试验过程设备数据。 |
| 124 | 广东惠和工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 125 | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.3)，28d抗压强度为可疑值(Z=-2.3) | 满意 |  |
| 126 | 深圳市深科工程检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 基本满意 | 延度为可疑值(Z=-2.4) |
| 127 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 满意 |  |
| 128 | 珠海市骏祥交通建设检测有限公司 | 综合丙级 | 满意 |  | 不满意 | 延度为离群值(Z=3.3) |
| 129 | 广东和协建设工程检测有限公司 | 综合丙级 | 基本满意 | 3d抗压强度为可疑值(Z=-2.2) | 满意 |  |

注：表中检测机构等级为本次比对试验活动通知发布时各机构所具有的公路水运工程试验检测等级。