附件

2023年度在建高速公路主要原材料抽检不合格情况一览表

| 序号 | 材料 类别 | 生产厂家或供应商 | 抽检统计结果 |  | 不合格样品信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 数量 (批次) | 不合格数量 (批次) | 抽样地点 | 类别、规格 | 产品批号 | 不合格参数 |
| 1 | 钢绞线 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 1 | 1 | 江门蓬江至新会高速公路（银洲湖高速公路）TJ03合同段 | 1×7-15.20-1860 | ZG0202309009 | 整根钢绞线最大力Fma |
| 2 | 粉煤灰 | 广州市黄埔恒运电力有限公司 | 1 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段总承包部五分部 | F类Ⅱ级 | 20230920 | 密度 |
|  |  | 阳西电厂 | 8 | 1 | 阳春至信宜（粤桂界）高速公路TJ2合同段 | F类Ⅱ级 | F-2J-20231113 | 细度 |
|  |  | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 2 | 1 | 中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）B合同段 | F类Ⅰ级 | 2023-08-0102 | 细度 |
| 3 | 沥青 | 中石油燃料油有限责任公司 | 2 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段LM02合同段 | 聚合物改性沥青 SBS类I-D | 3020230253 | 残留延度 |
| 4 | 钢筋 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 3 | 1 | 深圳至中山跨江通道工程S03合同段 | HRB400EФ22mm | 323010441 | 重量偏差 |
| 5 | 土工布 | 安平县嵩岳金属制品厂 | 1 | 1 | 阳春至信宜（粤桂界）高速公路土建6标合同段 | PET 20-3.0-400 | A23-TGB-071001 | 抗拉强度、撕破强力、顶破强力 |
| 6 | 高强螺栓连接副 | 河北中道公路安全设施有限公司 | 7 | 1 | 湛江机场高速公路JA1合同段 | M16*45，8.8级 | G2022-5-/09 | 整体抗拉 荷载 |
|  |  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 2 | 1 | 信丰（省界）至南雄高速公路 JA1合同段 | M16*45，8.8级 | 20231101 | 整体抗拉 荷载 |
|  |  | 山东冠县冠宏交通设施有限公司 | 2 | 2 | 广深高速公路改扩建（新塘立交改造）TJ1合同段 | M16*35，8.8级 | 20210307 | 整体抗拉 荷载 |